SERGIO TELLEZ GUASCH – ARQUITECTO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA		: GALPÒN  MULTICANCHA

UBIC.		: SEDE LA SERENA- COMUNA DE LA SERENA

PROP.	: UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE

FECHA	: 06 – MAYO - 2016

GENERALIDADES

Se consultan las Especificaciones Técnicas por la construcción  de un GALPÒN TECHADO de 24,0 x 42,60 mt. para contener a una multicancha existente , cuyo pavimento debe protegerse a fin de evitar daños en su superficie.  La estructura propuesta es el sistema estructural Tubest o similar con una altura bajo el hombro de 7,0mts. y bajo cumbrera de 10,0mt., a fin de permitir el desarrollo de diversas especialidades deportivas.

Se complementa el proyecto con los planos de Arquitectura, Ley General de Urbanismo y Construcción, Instituto Chileno de Normalización, Reglamentación de Instalaciones Sanitarias de Esval , Reglamentación SEC para electricidad ,  y disposiciones municipales vigentes.

- OBRAS PRELIMINARES

0.1   Instalación de faenas

Consulta la instalación de faenas mediante dos containers de 2,40 x 6,0 mts. proporcionados por la Universidad para bodegas y camarines. Deberà completarse con área de comedores, duchas y lockers, y baños químicos en cantidad  de acuerdo a normas sanitarias de lugares de trabajo, todo esto ubicado en el predio contiguo a la multicancha, que posee portòn independiente.

0.2  Instalaciones provisorias

Se realizan los arranques necesarios para obtener conexiones eléctricas, de agua potable y electricidad , tanto para la obra misma como para la instalación de faenas.-

0.3   Seguridad

La seguridad de la obra y de las faenas será de responsabilidad del contratista, incorporando un  nochero , desde el inicio de la obra hasta su término.

0.4   Cierro provisorio

Se consulta la construcción de un cierro provisorio alrededor de las obras y faenas con cuartones 3x3” y planchas de OSB de 2,44mt. de altura. Llevarà un portòn que permita el ingreso de maquinaria a las faenas.-  Se prepararà una rampa de acceso desde el sitio de faenas con la obra misma para el paso de vehículos y personal.-

0.5  Demoliciones

Se considera la demolición del cierro prefabricado de hormigón frente al la estructura diseñada y su retiro de escombros.- Asìmismo deberá retirarse el cierro metàlico existente y entregarlo a la administración de la Universidad.-

  - Trazado y niveles

Considera un cerco perimetral donde se indicaràn tanto los ejes estructurales,

como los niveles topográficos.- Se construirà con cuartones de 3x3” y tabla  de

pino seco de 1x6”.-

B)	OBRA GRUESA

0.7	Excavaciones.

Se ejecutarán de acuerdo a Proyecto de Cálculo debiendo el Calculista recibir los sellos de fundación antes del hormigonado, donde todo el material no apto para relleno será retirado de la obra. Las excavaciones se realizaràn sin dañar el pavimento existente, el cual deberá ser protegido con planchas de OSB para evitar daños posteriores. La profundidad de la excavación es de 3,0 mts. desde el nivel de suelo con relleno existente. Se deberá extraer el agua subterránea con maquinaria apropiada al evento, ya que deberá hormigonarse primero el mejoramiento de suelo de 1,50mt. de profundidad. El material extraído será retirado a botaderos legalizados.  Deberà construirse entibaciones apropiadas al tipo de suelo para evitar el derrumbamiento y proteger al personal de accidentes laborales.- Tambièn se realizaràn las excavaciones de la viga de fundación perimetral que amarra los dados de fundaciones.-  En el caso de encontrarse con líneas eléctricas ,de riego o sanitarias, deberán ser desviadas por fuera de la línea de las excavaciones.-

0.8   Dados de Fundaciòn y Pedestales

8.1 Mejoramiento de suelo

Se consulta el mejoramiento del suelo de fundación mediante el hormigonado

de la base de los dados con hormigón pobre de 2 sacos de cemento por m3, a

una profundidad de 1,50mt.convenientemente vibrados y solo una vez

extraído la totalidad de las napas de agua freáticas existentes en el terreno.-

8.2 Enfierraduras

Los dados llevaràn enfierradura A63-42H de procedencia conocida  de

acuerdo a los planos de estructuras y sus especificaciones en el mismo plano.-

8.3 Moldajes

Se consultan metàlicos o  terciado para el pedestal sobre el dado de hormigòn

de acuerdo a normas.-

8.4 Hormigòn

Se consulta Hormigón HN30  premezclado con pruebas de resistencia

aplicado sobre mejoramiento de suelo  de acuerdo a Proyecto de Cálculo.

0.9  Viga de fundaciones

9.1 Enfierradura

Considera acero A63 42H para hormigones  de acuerdo a especificaciones del

Proyecto de Cálculo respectivo.-

9.2 Hormigón .-

Consulta Hormigón premezclado de planta H30, con muestreo de resistencia de acuerdo a indicaciones del Proyecto de Cálculo, tanto para viga de  fundaciones.-

9.3 Moldajes

Se construirán en terciado moldaje de 18 mm con estructura pino 2x3 y

desmoldante. Se descimbrarán de acuerdo a normas.

10.0     Radieres

Se construirá un radier de hormigón premezclado HF4,0 de 15 cm. de espesor con malla Acma 100x100x4,2mm , en los sectores de ampliación de la multicancha. Para esto se rebajarà el terreno 30cm., extrayendo a botadero la capa vegetal e incorporando 10cm. de estabilizado natural,polietileno de 0,2mm, cama de ripio de 5cm y hormigón especificado de 15 cm. ,vibrados con vibrador y platachado para recibir baldosa 40x40cm microvibrada color a elección del mandante.- Para unir radier existente con radier nuevo se usaràn espárragos de acero de 16mm diámetro cada 20cm empotrados con Sikadur a radier existente, de 40cm. de largo ùtil con perforaciones de diámetro 20mm y 200mm de profundidad.-

11.0   Pavimentos en radieres nuevos

Se propone baldosas microvibradas 40x40 Budnik o similar en color a

elección del mandante  instaladas con mortero de pega cemento-arena 1:3 en

todas las nuevas àreas de radieres nuevos complementarios al radier de la

multicancha.-

12.0     Estructura metálica

El galpón se estructurará con perfiles tubulares Tubest 600x250x6x4mm tanto para  Pilares como Vigas .  Se deben incluir todos los flanches , placas de anclaje, pernerìas necesarias según lo indique el proyecto de estructuras respectivo.- Los revestimientos de cubierta llevaràn costaneras en canal metàlica de 150x50x3mm cada 1,20mt. y los revestimientos de paneles también llevaràn pie derechos en perfil rectangular 150x50x3mm y costaneras en canal metàlica de 150x50x3mm cada 1,0mt. ,todo según planos de estructuras.- Deberà considerarse las contraventaciones y diagonales de dimensiones indicadas en proyecto,asì como la estructuración de frontones en perfiles 200x50x3mm en sus cuatro lados según plano de estructuras.-

Las estructuras deben considerar una resistencia al fuego F-60 en pilares y vigas y riostras, y de F-30 en costaneras, pilares de viento y otros elementos metàlicos secundarios con pinturas intumescentes con certificación.

13.0    Cubierta

Se consulta panel anticondensante PV4 en zinc-alum de 0,5mm espesor, de largo contínuo atornillado sobre costaneras metálicas mediante conector omega atornillando en la onda superior la respectiva cubierta, según indicaciones del fabricante e instrucciones del calculista.- El remate de la cubierta con el panel perimetral se realizarà con el frontón curvo PV4 de color de 0,5mm espesor a elección del mandante formando un alero de 0,45mt. respecto del pilar Tubest.  Al centro entre vigas Tubest se instalarà una plancha de policarbonato translùcida PV4 de 3,0 mts. de largo, segùn planos.- Los frontones iràn revestidos en panel PV4 0,5mm prepintado, color a elección del mandante, y serán fijados a la estructura de Tubest según plano de estructuras.- Los cielos de los frontones iràn igualmente revestido con el mismop revestimiento PV4 color 0,5mm.-

14.0     Hojalaterías

Llevará cumbreras de zinc alum para onda PV4 de 0,5mm y forros cortagoteras de zincalum color de 0.5 mm. espesor para sellar los tapacanes revestidos en PV4 y para el remate inferior del tapacan del alero. Se debe considerar canaletas de aguas lluvias en ambos largos de 400mm ancho en zinc de 0,6mm con base de terciado con pendientes hacia las bajadas de aguas lluvias, las cuales serán en tubería de PVC Durolac de 140mm de dìametro afianzados a estructura con abrazaderas metàlicas galvanizadas.. Los forros a la vista de los frontones serán de zinc prepintados de 0,5mm y el interior del frontón irà revestido en plancha de zinc alum ondulada de 0,4mm, y será rematado en su parte supeior por un forro cortagotera zinc prepintado.- Asìmismo las esquinas de encuentro de los revestimientos llevarà un forro color zinc alum en àngulo que selle y remate dichos encuentros.-

15.0     Revestimientos exteriores.

Consulta panel prepintado Instapanel PV4 o similar de 0.5 mm.,  instalado en forma vertical en revestimientos y frontones, de acuerdo a proyecto de arquitectura sobre estructura  metàlica.- Se deben considerar los forros superiores,inferiores y de encuentro en esquinas en zinc alum prepintado de 0,5mm de espesor.- Tambièn debe consultarse paneles formando los nichos de acceso revestidos exteriormente por el mismo panel PV4 color.-

16.0     Quiebravistas

Consulta un panel quiebravistas con perfil Z de Cintac de 1,0mm espesor enmarcados en perfil rectangular de 20x50x2mm de acuerdo a plano de fachadas de arquitectura, tanto en rasgo sobre paneles, como en frontones superiores laterales. Solo en frontos lateral sur se espaciaraàn uno por medio los perfiles Z , a fin de dar mayor iluminación al recinto, aprovechando que el sentido de la lluvia va de norte a sur.- Los quiebravistas serán electropintados o mandados a fabricar prepintados de color a elección del mandante.

- Puertas

Consulta dos puertas dobles de vaivén de 215x260 cm, de aluminio titanio con quicios hidráulicos, chapas al piso, con palillajes horizontales según anteproyecto de arquitectura y cristal laminado de 5mm.-

- Revestimientos interiores

Todo el perímetro interior del galpón hasta la altura de los frontones , irà

revestido con planchas de terciado   moldaje de pino de 15mm espesor, en

franjas horizontales de 60cm. de altura, con canterìa  de 15mm de ancho

pintadas color café moro opaco.-

La altura del revestimiento será la altura del panel cerrado  con PV4, altura

inferior del frontòn y su  terminación será barnizada con sellador madera con

las manos necesarias para que quede su terminaciòn satinada.-

C)      INSTALACIONES.-

19.0      Instalación eléctrica.

Desde TDA General existente se considera acometida subterránea en conduit con  cable Superflex de espesor  según normas SEC y de acuerdo a plano eléctrico de responsabilidad del contratista.- Se debe incluir un TDA nuevo en interior del galpón con automáticos , diferenciales  e  6 interruptores Ticino Magic  dentro del mismo tablero. Se incluye 6 enchufes y 12 centros luz bajo cubierta y 6 centros en exteriores alrededor del galpón.- La distribución interior de los conductores se realizarà con bandejas ranuradas metàlicas desde el mismo TDA hasta el largo de toda la cumbrera desde donde se derivaràn a cada centro de iluminación con tubería MT de ¾”.- La distribución embutida por los paneles será en tubería conduit y para las luces exteriores en tubería MT, todo con cable EVA según càlculo proyecto eléctrico.-

20.0     Lámparas

Consulta 12 campanas Led con reflector cónico de 150watts ubicados en la altura del galpón , luz fría, y 6 reflectores Led de 100 watts en exterior de multicancha, de acuerdo a plano eléctrico proporcionado por el contratista y  según normas SEC. Las campanas Led deben ser protegidas por jaulas metàlicas siguiendo su forma y que sean registrables.-

21.0     Red de incendio

Se consulta equipos de red húmeda con gabinete metálico y manguera de goma reforzada de 25.0 mts. según normas y de acuerdo a plano respectivo en cañerías de cobre de 25mm con acometida exterior en PVC hidráulico clase 10 de acuerdo a càlculo y plano confeccionado por el contratista. Tambièn deberá proveerse de extintores adecuados de 5 kg. en cantidad uno cada 100m2.-

D)  VARIOS.-

22.0     Graderìas.-

Se consulta la ejecución de graderías según anteproyecto de arquitectura en

un sòlo costado del galpón y en dos alturas.- Se constuiràn en estructura

metàlica con perfiles rectangulares 100x50x3mm arriostrados entre sì con

antiòxido dos manos y esmalte sintético de terminación. Los asientos iràn

en tabla cepillada de pino insigne seco de 2x8”apernados con pernos coche

a estructura. Se barnizaràn con barniz marino natural.-

4.5        Entrega de las obras

Se deberá cerrar con igual cierro prefabicado de hormigón ambos costados del galpón en su exterior; se repondrá el césped dañado producto de los trabajos, se retiraràn todos los excedentes de la obra y la instalación de faenas ,a excepción de los containers de propiedad de la Universidad. Cualquier daño en la carpeta y pintura de la multicancha será responsabilidad del contratista y deberá entregar dicha superficie tal cual se entregò al inicio de las obras.- Se realizará un aseo final ,tanto interior como exteriormente.-

CARLOS SANHUEZA HERRERA                                     SERGIO TELLEZ GUASCH

ppMANDANTE                                                                 ARQUITECTO

UNIVERSIDAD CENTRAL DE CHILE