## Slide 1
Sistema de impermeabilización de Poliurea como solución en cubiertas de estacionamientos
Daniel Araya – Product Manager Tecnopol

## Slide 2: ESTACIONAMIENTO PARA TRANSITO VEHICULAR MALL FLORIDA CENTER
Mandante: CENCOSUD S.A.
Proyecto: SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN TECNOCOAT P-2049, TRÁNSITO VEHICULAR.
Lugar: ESTACIONAMIENTO G NIVEL 3.
Ubicación: AVENIDA VICUÑA MACKENNA Ote. 6600
Superficie: 12.800 m2

## Slide 3: ESTADO INICIAL DEL ESTACIONAMIENTO
Pin-holes o puntos de alfiler

## Slide 4: ESTADO DE LOSA. VISTA DESDE LA ZONA INFERIOR

## Slide 5: ESTADO DE LOSA. VISTA DESDE LA ZONA INFERIOR

## Slide 6: PROBLEMAS EN DÍAS DE LLUVIA
Presencia de agua de lluvia filtrada en el sótano

## Slide 7: SISTEMA CONSTRUCTIVO A EJECUTAR
1. Sustrato
2. Imprimación
3. Membrana de poliurea
4. Barniz alifático

## Slide 8: PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN
Comprobaciones previas:
Humedad de soporte < 8%
Temperatura del soporte 3°C
1) Preparación del soporte:
Retiro membrana existente
Pulido de losa
Reparación y sellado de grietas y cortes de dilatación
Limpieza
2) Imprimación
3) Aplicación de membrana de poliurea
4) Aplicación de barniz alifático

## Slide 9: INSTALACIÓN DE FAENAS
Señalización provisoria

## Slide 10: ESQUEMA POR ETAPAS DEL PROYECTO
4000 m2
4000 m2
4800 m2

## Slide 11: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Retiro de membrana existente con máquina desbastadora

## Slide 12: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Pulido de losa con máquina pulidora para cumplir con estándar CSP 3

## Slide 13: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Imprimación de juntas de hormigón y grietas con Primer Epw-1070
Aplicación de masilla de poliuretano para sellado de grietas y juntas

## Slide 14: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Mortero de reparación para coqueras: Primer Epw-1070 + arena de canto rodado N°10

## Slide 15: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Retiro de placas metálicas y fuelle impermeable en mal estado
Junta de dilatación despejada, apta para recibir nuevo fuelle

## Slide 16: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Solución constructiva de junta de dilatación (ancho= 18cm)
FASE 1
FASE 2
Membrana asfáltica
Refuerzo con poliurea

## Slide 17: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Solución constructiva encuentro losa - muro
Membrana asfáltica
Masilla de poliuretano
8 cm

## Slide 18: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Limpieza del sustrato con aspiradora industrial antes de la imprimación

## Slide 19: IMPRIMACIÓN
¿Por qué es importante la imprimación?
La imprimación NO es un matapolvo
Importancia de respetar los tiempos (en horas) entre imprimación y membrana

## Slide 20: APLICACIÓN DE MEMBRANA DE POLIUREA 100% PURA AROMÁTICA
Aplicación mediante equipo Reactor 2 EXP2
Temperatura= 75°C
Presión= 2.900 PSI

## Slide 21: ¿Qué es la Poliurea Pura?
Polímero sintético obtenido de reacción de una diamina con disocianato
Formado por 2 componentes líquidos
Aplicación en caliente y a alta presión
Reacción en +-5 segundos
Genera una estructura molecular con insensibilidad a la humedad
Transitable/impermeable en minutos
Condiciones óptimas en 24 horas

## Slide 22
APLICACIÓN DE MEMBRANA DE POLIUREA 100% PURA AROMÁTICA
Refuerzo en zonas críticas

## Slide 23: APLICACIÓN DE MEMBRANA DE POLIUREA 100% PURA AROMÁTICA
En rampas de acceso y salida
Refuerzo para zonas de mayor tracción con Primer EPw-1070 + arena canto rodado N°10

## Slide 24: APLICACIÓN DE BARNIZ ALIFÁTICO
Barniz Alifático de dos componentes para protección de rayos UV

## Slide 25: TERMINACIONES CON MEMBRANA DE POLIUREA
Detalles de encuentro y bajadas de agua adaptable a cualquier forma geométrica

## Slide 26: FOTOS COMPARATIVAS
ANTES
DESPUÉS

## Slide 27: FOTOS COMPARATIVAS
ANTES
DESPUÉS

## Slide 28: OBRA TERMINADA

## Slide 29: OBRA TERMINADA

## Slide 30
DANIEL ARAYA R.
daraya@apv.cl