## Slide 1: 2° Congreso Chileno de Impermeabilización
“Archroma y su compromiso con la industria de la construcción”
Fernanda López Vergara
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 2
INTRODUCCIÓN
Recubrimientos Impermeables o Elastoméricos
Terpolímeros base VeoVa™10
METODOLOGÍA
RESULTADOS
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

## Slide 3
Brand & Performance Textile Specialties
Packaging & Paper Specialties
Coatings, Adhesives & Sealants
INTRODUCCIÓN
Archroma es una empresa multinacional de productos químicos de especialidad
Es líder en ofrecer soluciones innovadoras, se caracteriza por sus altos estándares de calidad y alto nivel de servicio.

## Slide 4
1886
Foundation Kern & Sandoz (dyes)
1995
New operating structure along Pharma, Nutrition, Agribusiness/ Chemicals sectors
1996
Sandoz and Ciba-Geigy form Novartis
1995
1997
Acquisition of Hoechst Specialty Chemicals
2000
Acquisition of BTP
Clariant spin-off and IPO
2013
Divestment of textile, paper and emulsions businesses to SK Capital Partners
2013
Archroma
INTRODUCCIÓN
Archroma se formó en octubre de 2013 y a través de su linaje directo, heredado de importantes empresas europeas
Archroma tiene conocimientos y experiencia de la química y la industria que abarca más de 120 años
Notes: Trabajamos con la creencia que podemos hacer que nuestra industria sea sustentable y sostenible.

## Slide 5
INTRODUCCIÓN
Las emulsiones acuosas Mowilith® de Archroma, desde que su primera patente fue obtenida en 1912…
Productos de Vanguardia
Hechos a medida para su necesidad
Contribuyen a formulaciones de productos exitosos
Notes: Nuestro compromiso con el desarrollo tecnológico para la industria de la construcción ha traído innovaciones constantes para las industrias de pisos, imprimaciones, adhesivos en pasta para baldosas, selladores elásticos, recubrimientos elastoméricos de paredes, impermeabilización, rellenos de juntas, techado, sistema de aislamiento de paredes, consolidación del suelo y modificaciones de mortero, los cuales pueden volverse más impermeables y duraderos con nuestras emulsiones Mowilith®, mejorando la adherencia y resistencia a la tracción y las propiedades de flexibles.

## Slide 6
INTRODUCCIÓN
El mercado de recubrimientos impermeabilizantes base acuosa ha tenido un crecimiento sostenido en la última década.
Las emulsiones Mowilith®, se utilizan en los mercados de pinturas, adhesivos y en particular en construcción a lo largo de toda la cadena de valor.
Características de funcionalidad de este tipo de recubrimientos
Propiedades más importantes para lograr un impermeabilizante de adecuada performance
Metodologías utilizadas como herramientas para extrapolar su desempeño
Tecnología alternativa centrada en Terpolímeros base VeoVa™ con excelentes propiedades para la formulación de recubrimientos exteriores

## Slide 7
Recubrimientos Impermeables o Recubrimientos Elastoméricos
Impermeabilizante
Recubrimiento exterior  Protege ingreso agua
Con resistencia a la interperie  Rayos UV
Expansiones y Contracciones   Resorte
Recubrimientos Elastoméricos (EWC –ERC)
Tg

## Slide 8
Terpolímeros base VeoVa™10
Son polímeros basados en la reacción de polimerización en cadena de los monómeros acrilato de butilo, acetato de vinilo y VeoVa™ 10.
De esta manera y gracias a su cadena ramificada permite la protección de los enlaces éster frente a la hidrólisis y lo que es más significativo, protege a los grupos acetato vecinos en lo que se denomina efecto paraguas
Hidrofobicidad
Resistencia a la Hidrólisis
Y a la Degradación UV
 Propiedades de formular polímeros para recubrimientos de alta performance
Año | Segmento
1995 | Pinturas interiores de alta performance
2002 | Alta resistencia a la intemperie para productos exteriores
2005 | Impermeabilizantes para frentes
2007 | Pinturas para piscinas / pinturas semibrillo
2009 | Recubrimientos elastoméricos (EWC/ERC)
2011 | Modificadores para cemento
2013 | Barnices y emulsiones nano
Cronología del uso de Terpolímeros en segmentos del mercado de recubrimientos

## Slide 9
METODOLOGÍA
  Gramos evaporados por día por metro cuadrado de recubrimiento
  Porcentaje en peso de agua absorbida respecto del peso de probeta
  OK (pasa) o KO (no pasa) de acuerdo a si hubo o no fisura
  Valores de tensión máxima
  Valores de elongación a la ruptura
Propiedades Mecánicas
Flexión en Frío
Densidad de difusión de vapor
Absorción de agua sobre film libre

## Slide 10
RESULTADOS
A continuación presentamos resultados de muestras de recubrimientos formulados con Terpolímeros base VeoVa™ 10.
Sigue un set de resultados sobre una formulación de recubrimiento con 40% en peso de ligante. Se utiliza misma base reemplazando sólidos de polímero por los distintos cortes indicados, a continuación la codificación para resultados

## Slide 11
RESULTADOS
Resultados elongación a la ruptura (%) junto a los resultados de flexión en frío

## Slide 12
RESULTADOS
Resultados absorción de agua sobre film libre en % en peso de agua absorbida y luego los resultados de difusión de vapor de agua (g/m2xdía) en

## Slide 13
DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
En el presente trabajo, hemos logrado deducir porque no basta con mencionar que un recubrimiento sea impermeabilizante si no que este debe ser elastomérico para una mejor protección de los sustratos y como el crack-bridging es su característica distintiva,
Hemos logrado discutir sobre cuáles serían en conjunto, las características más relevantes que deben tener dichos recubrimientos. El alcance de las mismas y la factibilidad de estimarlas con ensayos relativamente sencillos.
Se ha descrito brevemente que se entiende por Terpolímeros base VeoVa™10 y a través de las mismas cuatro determinaciones que sirvieron para describir al mercado, observar su buena performance en general y determinar como característica distintiva la elevada difusión de vapor de agua que imparte a las formulaciones.