## Slide 1
Emulsiones mowilith®:
tu solución en impermeabilización
II Congreso Chileno de Impermeabilización
07.09.2017
Mowilith®
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 2
Emulsiones Mowilith®: Tu solución en impermeabilización
Introducción
Concepto de Impermeabilización
Tipos de Impermeabilizantes
2. Emusliones Mowilith®
Cadena de Valor Petroquímica
Campo de Aplicación
¿Qué es una Emulsión?
Principales Componentes de una emulsion
Método de obtención
Propiedades Fundamentales
3. Mowilith®
Emusliones Mowilith® en primers y selladores
Emusliones Mowilith® en impermeabilizantes acrílicos
Emusliones Mowilith® en impermeabilizantes cementosos
4. Discusión y Conclusión
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 3
Concepto de Impermeabilización
Introducción
Humedad
ambiental
El agua es uno de los principales agentes agresivos en la construcción. La presencia de humedad en las edificaciones es la causante de la degradación, tanto de los elementos estructurales, como de los elementos más expuestos (cubiertas, fachadas, etc).
Impermeabilización : Tratamiento para evitar el ingreso de humedad a un elemento constructivo
Impermeabilización de Techos
Impermeabilización de Fachadas
Impermeabilización de Cimientos
Impermeabilización Interior

## Slide 4
Tipos de Impermeabilizantes
Introducción
Son sustancias o compuestos químicos que tienen como objetivo detener el agua, impidiendo su paso, y son muy utilizados en el revestimiento de piezas y objetos que deben ser mantenidos secos. Funcionan eliminando o reduciendo la porosidad del material, llenando filtraciones y aislando la humedad del medio.
¿ Qué son los impermeabilizantes?
Principales características que debe cumplir un impermeabilizante
ELASTICIDAD
Los materiales impermeables no solamente deben impedir el paso del agua, sino que también deben tener la suficiente flexibilidad para no deteriorarse con los continuos movimientos de la estructura que protegen
PERMEABILIDAD
Los impermeabilizantes pueden ocasionar problemas cuando no permiten que la humedad y el vapor atrapados bajo él salgan a la superficie. Cuando se produce vapor, la condensación que se forma en la parte inferior del impermeabilizante, hace que el impermeabilizante se ampolle y que, eventualmente, se rompa; por esta razón, la permeabilidad es una cualidad esencial que debe tener cualquier impermeabilizante.
RESISTENCIA A LA RADIACIÓN UV
Los materiales impermeables se deben descomponer poco por efecto de la radiación solar y la intemperie, o deben estar cubiertos con una capa protectora de material que los salvaguarde y les alargue la vida.
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 5
Tipos de Impermeabilizantes
Introducción
Existen varios tipos de impermeabilizantes, los cuales cumplen diferentes funciones dentro de una construcción, algunos de ellos son:
PRIMERS Y SELLADORES
Los primers son los primeros productos que se aplican al impermeabilizar. Con ellos se hace la imprimación o preparación de la superficie que se va a cubrir. Son líquidos impermeabilizantes de baja viscosidad que se aplican en frio para saturar la superficie, tapar los poros y las fisuras, así como cubrir el polvo y las pequeñas partículas sueltas de la superficie.
Los selladores son pastas, que se emplean para calafatear, taponar, rellenar, sellar y resanar fisuras, puntos críticos y juntas, así como para taponar entradas francas de agua. Hay tres principales tipos de selladores: los calafateadores, los taponadores y los selladores de juntas.
Las eflorescencias corresponde a la aparición de criatles en una superficie, resultantes de la precipitación y posterior cristalización de ciertas sales solubles en agua, que se depositan en superficies que han tenido HUMEDAD cuando ésta se seca y el líquido se evapora.
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 6
Tipos de Impermeabilizantes
Introducción
B) IMPERMEABILIZANTES ACRÍLICOS
Los impermeabilizantes acrílicos elastoméricos son materiales elaborados a partir de polímeros sintéticos, que poseen cualidades de elasticidad, plasticidad y adherencia notables, y básicamente están diseñados para usarlos en impermeabilizaciones sencillas. Se caracterizan por su perdurabilidad y por ser completamente atóxicos, por lo que puede ser usado en cualquier ambiente y por tanto es considerado ecológico.
Las principales características que deben exhibir los impermeabilizantes acrílicos son: elevada elasticidad, bajo punto de formación de película, altos sólidos, y resistencias al frote en húmedo, y a la reemulsificación.
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 7
C) IMPERMEABILIZANTES CEMENTOSOS
Los impermeabilizantes cementosos, reducen la porosidad del cemento, haciéndolo más impermeable. Hay unos que se agregan al concreto cuando este se mezcla. Al secar junto con él, cierran los poros y reducen la capilaridad, con lo cual aumenta la impermeabilidad del concreto, sin disminuir su resistencia.
Otros impermeabilizantes cementosos se aplican como revestimiento sobre las superficies de concreto, en tanto que otros más se ponen como lechadas que forman cristales insolubles en el interior de los poros del concreto. Estos productos se usan en las estructuras de concreto sometidas a una presión hidrostática severa, o en inmersión constante.
Tipos de Impermeabilizantes
Introducción
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 8
Exploración y Producción
Refinación y/o Separación
Producción de Olefinas y Aromáticos
Producción de Monómeros
Producción de Intermediarios
Producción Final
Petróleo
Nafta
Benceno
Estireno
Gas Natural
Etano
Propileno
Acrilatos
Mowilith®
Soluciones para Construcción
Cadena de valor Petroquímica
Emulsiones Mowilith®
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 9
Campo de Aplicación
Emulsiones Mowilith®
Pinturas & Recubrimientos
Adhesivos
Construcción
Especialidades
Recubrimientos para papel
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 10
¿Qué es una emulsion?
Emulsiones Mowilith®
Una emulsión es una mezcla de dos líquidos inmiscibles. Un líquido (la fase dispersa) es dispersado en otro (la fase continua o fase dispersante).
Los polímeros obtenidos mediante polimerización en emulsión se conocen también como látex y son dispersiones coloidales de partículas muy pequeñas de polímero en un medio continuo (usualmente agua)
SURFACTANTES
POLIMERO
Pequeñas esferas de plástico, dispersadas en agua.
Tamaño: 50 nm a 10 µm
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 11
Principales componentes de un emulsion
Emulsiones Mowilith®
Emulsion polymerisation
Water
Monomers

Vinyl esters, like vinylacetate

Acrylic- and Methacrylic esters

Maleic esters

Styrene

Ethylene
Emulsifiers

Emulsifiers

Protective Colloids
Initiators

Hydrogen peroxide

Persulfate
Aqueous Mowilith-dispersions

solids content 40 to 70 w.- %

viscosity 1 to 200 Pa*s

size of latex particles 0,1 to 20 µm
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 12
Método de Obtención
Emulsiones Mowilith®
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 13
Propiedades Fundamentales
Emulsiones Mowilith®
Composición Química y Temperatura de transición Vítrea (Tg)
Contenido de Sólidos
pH
Viscosidad
Tamaño de Partícula
Índice de saponificación
Temperatura minima de formación de film (TMFF)
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 14
Homopolímero de vinilacetato
Vinil – Acrílica
Vinil – Versática
Estierno – Acrílica
Terpolímero Vinil – Versática – Acrílica
Acrílica Pura
Propiedades Fundamentales
Emulsiones Mowilith®
Composición Química y Temperatura de transición Vítrea (Tg)
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 15
La temperatura de transición vítrea (Tg) se define como la temperatura a la cual las propiedades mecánicas de un plástico cambian radicalmente debido a los movimientos internos de las cadenas poliméricas que componen al plástico.
Cuando el adhesivo o plástico se encuentra expuesto a unas temperaturas inferiores a su Tg, el movimiento de las cadenas poliméricas disminuye haciendo que el material adquiera un comportamiento rígido y quebradizo, a temperaturas superiores a su Tg el movimiento de las cadenas poliméricas aumenta haciendo que el material adquiera un comportamiento elástico.
Propiedades mecánicas (resistencia, dureza, fragilidad, elongación…)
Propiedades Fundamentales
Emulsiones Mowilith®
Composición Química y Temperatura de transición Vítrea (Tg)
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 16
Propiedades Fundamentales
Emulsiones Mowilith®
Temperatura minima de formación de film (TMFF)
Dispersion in water (20-50% of solids)
  Phase I: concentration and ordering
    T > MFFT, water evaporates
  Phase II: deformation of particles
  Phase IV: maturation, polymer diffusion
    mechanically stable film
  Phase III: COALESCENCE
    rupture of interstitial particle membranes
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 17
Propiedades Fundamentales
Emulsiones Mowilith®
Temperatura minima de formación de film (TMFF)
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 18
Mowilith®
Emusliones Mowilith® en primers y selladores
La aplicación de un buen primer o sellador resulta fundamental en la preparación de determinados sustratos, por ejemplo, muros de hormigón. El primer nos permitirá reducir los impactos futuros de la humedad en la construcción. Las funciones principales de este tipo de recubrimientos son las siguientes:
Consolidación de partículas sueltas y prevención de grietas en el sustrato.
Evita la migración de humedad desde el sustrato hacia la superficie. Reducción de la absorción del sustrato para una mejor aplicación del revestimiento.
Prevención de efluorecencia de sal y alcali.
Protección adicional cuando el recubrimiento falla.
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 19
Mowilith®
Emusliones Mowilith® en primers y selladores
Mowilith DM 760
Mowilith VP 6175
Primer de Mercado

## Slide 20
Mowilith®
Emusliones Mowilith® en impermeabilizantes acrílicos
Materias Primas | Cartidad [%]
Emulsión | 65,6
Antiespumante | 0,7
Coalescente | 1,2
Cargas minerales | 0,6
Dispersante | 0,2
Biocida | 0,3
Carbonato de Calcio | 27,9
Silicato de Aluminio | 2,0
Dióxido de Titanio | 0,5
Modificador reológico | 0,8
TOTAL | 100
Mowilith DM 765
Mowilith LDM 6137
Mowilith LDM 2442/2494
Mowilith DM 511
Emulsión vinil acrilica de mercado
Tabla I. Fórmula orientativa Impermeabilizante acrílico.
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 21
Mowilith®
Emusliones Mowilith® en impermeabilizantes acrílicos
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 22
Mowilith®
Emusliones Mowilith® en impermeabilizantes cementosos
Mowilith VDM 618
Mowilith LDM 2442
Emulsión de Mercado
Trabajabilidad
Absorción de Agua por capilaridad
Resistencia a la Flexotracción
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 23
Mowilith®
Emusliones Mowilith® en impermeabilizantes cementosos
Trabajabilidad
Emulsión | Trabajabilidad después de 20 minutos
Blanco | Buena
Mowilith VDM 618 | Buena
Mowilith LDM 2442 | Buena
Emulsión de Mercado | Buena
Tabla II. Resultados Trabajabilidad
Mowilith VDM 618
Mowilith LDM 2442
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 24
Mowilith®
Emusliones Mowilith® en impermeabilizantes cementosos
Resistencia a la flexo-tracción y absorción de agua
Componente Mortero | Cantidad
Arena 40/100 | 300g
Cemento Polpaico Especial | 100 g
Emulsión (50% de activos) | 15 g
Agua | 47 g
Tabla III. Composición Morteros.
Figura 1. Mortero
 | Densidad [g/cc] | Resistencia | Absorción de agua por capilaridad [%] 2Hrs 4hrs 6hrs 8hrs 24hrs |  |  |  | 
Mowilith VDM 618 | 1,833 | 102,7kg | 1,4 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 6,9
Mowilith LDM 2442 | 1,935 | 80,5kg | 1,3 | 2,4 | 3,0 | 3,2 | 5,3
Emulsión de Mercado | 1,926 | 91,3kg | 5,6 | 9,5 | 9,8 | 9,9 | 10,2
Figura 6. Ensayo de resistencia a la flexo tracción
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN

## Slide 25
Discusión y Conclusión
No todos los impermeabilizantes sirven para todo, ni con un solo producto se puede impermeabilizar correctamente cualquier sustrato. Como se vió anteriormente existe una gran variedad de productos impermeables que se pueden utilizar para resolver el problema de filtraciones y humedad, sin embargo, cabe destacar que en primera instancia es de suma importancia el realizar los trabajos previos necesarios antes de aplicar cualquier producto impermeable, ya que de no ser así se corre el riesgo de tener fallas en el sistema utilizado, traduciéndose en pérdidas económicas.
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE OBRAS CIVILES Y CONSTRUCCIÓN